	FORRO POLAR CHAMARRA
RENGLONES:
12.4, 12.8

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	100% Poliéster
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	2- Masa de Tela
	g/m2
	150 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Hilos  42                        Pasadas 25
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	4- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)


	5- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Tafetán
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VALORES DE TELAS (2026)
	

	
CHALECO ADMINISTRATIVO DAMA
RENGLONES:
1.4

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	64% Poliéster,                    34% Viscosa,                       2% Elastano
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	2- Masa de Tela
	g/m2
	215 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Hilos  28   Pasadas  22
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	6- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)


	7- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Taleton



	PIQUE PLAYERA TIPO POLO, PLAYERA REMEZA
RENGLONES:
1.3, 1.8, 2.2, 2.7, 2.12, 2.17, 8.10, 8.22, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 12.2, 12.6, 18.1, 18.4

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	8- Contenido de Fibra
	%
	50% Poliéster 50% Algodón
	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	9- Masa de Tela
	g/m2
	320 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	10- Densidad 
	Columnas /Mallas
	Columnas 34                          Mallas 10
	+/-2  Columnas                         +/-2 Mallas
	NMX-A-134-INNTEX-2013

	11- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Punto 

	12- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Pique



	FELPA CHAMARRA Y CHALECO ENFERMERIA Y VACUNADOR
RENGLONES:
3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.25, 3.26, 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.22, 4.23, 4.29, 4.30, 9.5, 9.6, 9.12, 9.13, 9.22, 9.23, 9.29, 9.30

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	13- Contenido de Fibra
	%
	55 % Acrílico 
45 % Poliéster
	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	14- Masa de Tela
	g/m2
	310 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	15- Densidad 
	Columnas /Mallas
	 Columnas  9                         Mallas 11
	+/-2  Columnas                    +/-2  Mallas
	NMX-A-134-INNTEX-2013

	16- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Punto

	17- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Jersey (Afelpado) 



	MANDIL AHULADO
RENGLONES:
17.12

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	18- Contenido de Fibra
	%
	100% Poliéster
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	19- Masa de Tela
	g/m2
	415 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	20- Densidad 
	Columnas /Mallas
	Columnas 14                          Mallas 10
	+/-2  Columnas                         +/-2 Mallas
	NMX-A-134-INNTEX-2013

	21- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Punto

	22- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Malla Retenida 



	RIPSTOP PANTALON,CHOFER,REMEZA, AUX. SALUD
RENGLONES:
2.4, 2.9, 2.14, 2.19, 5.3, 5.7, 5.11, 5.15, 12.3, 12.7, 18.6

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	23- Contenido de Fibra
	%
	58% Poliéster 37% Algodón  5% elastano
	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	24- Masa de Tela
	g/m2
	200 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	25- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 41 (Hilos)                       Trama 22 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	26- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	27- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Tafetan (base)





	FORRO CHALECO, CHAMARRA, SACO,
RENGLONES:
 3.6, 3.12, 3.21, 3.27, 4.7, 4.14, 4.24, 4.31, 6.3, 6.6, 6.10, 6.14, 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 8.6, 8.12, 8.18, 8.24, 9.7, 9.14, 9.24, 9.31, 13.3, 13.9, 17.5, 18.2, 18.5


	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	28- Contenido de Fibra
	%
	100% Poliéster
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	29- Masa de Tela
	g/m2
	50 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	30- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 40 (Hilos)                       Trama 28 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	31- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	32- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Tafetan



	
TELA PARA CHAMARRA
RENGLONES:
12.4, 12.8, 13.3, 13.9, 17.5

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	33- Contenido de Fibra
	%
	100% Poliéster
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	34- Masa de Tela
	g/m2
	235 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	35- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 42 (Hilos)                        Trama 27 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	36- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada

	37- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga



	PANTALON, CHAMARRA, (14 onz)
RENGLONES:
2.8, 2.10, 2.18, 2.20, 5.6, 5.8, 5.14, 5.16, 11.6

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	38- Contenido de Fibra
	%
	100% Algodón
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	39- Masa de Tela
	g/m2
	460 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	40- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 25 (Hilos)                         Trama 18 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	41- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	42- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga 



	CAMISOLA, BLUSA (9 onz)
RENGLONES:
5.1, 5.5, 5.9, 5.13

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	43- Contenido de Fibra
	%
	100% Algodón                   
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	44- Masa de Tela
	g/m2
	330 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	45- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 25 (Hilos)                         Trama 16 (Pasadas)
	+/-2   Hilos             +/-2  Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	46- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	47- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga



	
BLUSA ADMINISTRATIVO
RENGLONES:
1.2

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	48- Contenido de Fibra
	%
	70%  Poliéster  
30% Algodon

	+/-5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	49- Masa de Tela
	g/m2
	120 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	50- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 50 (Hilos)                       Trama 24 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	51- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	52- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Taleton



	PANTALON, CHAMARRA (12 ONZAS)
RENGLONES:
2.3, 2.5, 2.13, 2.15, 5.2, 5.4, 5.10, 5.12, 11.3

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	53- Contenido de Fibra
	%
	100% Algodón
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	54- Masa de Tela
	g/m2
	450 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	55- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 25 (Hilos)                         Trama 18 (Pasadas)
	+/-2   Hilos            +/-2  Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	56- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	57- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga



	
GABARDINA SOMBRERO LEGIONARIO
RENGLONES:
9.15, 9.32



	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	58- Contenido de Fibra
	%
	95% Poliéster 5% Algodón
	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	59- Masa de Tela
	g/m2
	200 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	60- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 43 (Hilos)                         Trama 20 (Pasadas)
	+/-2   Hilos          +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	61- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	62- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga



	FILIPINA, PANTALON, TURBANTE, BATA, ENFERMERIA, CAMILLERO, FARMACIA, COCINA, TRABAJO SOCIAL, VACUNADOR, PARAMEDICO
RENGLONES:
3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.16, 3.17, 3.18, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.18, 4.20, 4.11, 4.19, 4.21, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 6.1, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.4, 7.7, 7.9, 8.1, 8.2, 8.7, 8.8, 8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 8.20, 8.23, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.10, 13.11, 16.1, 16.2, 16.4, 16.6, 16.7, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.13, 17.14

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	63- Contenido de Fibra
	%
	70% Algodón                   30% Poliéster
	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	64- Masa de Tela
	g/m2
	200 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	65- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 28 (Hilos)                         Trama 18 (Pasadas)
	  +/-2   Hilos               +/-2  Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	66- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	67- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Taleton



	GABARDINA PARA MANDIL COCINA
RENGLONES:
17.11

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	68- Contenido de Fibra
	%
	100% Algodón
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	69- Masa de Tela
	g/m2
	250 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	70- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 37 (Hilos)                         Trama 13 (Pasadas)
	+/-2   Hilos             +/-2  Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	71- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	72- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga



	
TELA POLIÉSTER /VISCOSA/ ELASTANO CHALECO Y SACO ENFERMERIA
RENGLONES:
3.6, 3.12, 3.21, 3.27,  4.7, 4.14, 4.24, 4.31, 8.5, 8.17, 9.7, 9.14, 9.24, 9.31, 16.5, 18.3

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	73- Contenido de Fibra
	%
	72 % Poliéster
24 % Viscosa
4 % elastano


	+/-5%
	NMX-A-1833-2-INNTEX-2014

	74- Masa de Tela
	g/m2
	190g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	75- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 48 (Hilos)                       Trama 37 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	76- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	77- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga



	
PLAYERA DE LICRA
RENGLONES:
8.4, 8.16



	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	78- Contenido de Fibra
	%
	93% Poliéster 7% Elastano
	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	79- Masa de Tela
	g/m2
	174 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	80- Densidad 
	Columnas /Mallas
	Columnas 19                          Mallas 17
	+/-2  Columnas                         +/-2 Mallas
	NMX-A-134-INNTEX-2013

	81- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Punto 

	82- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Jersey




	
TELA BLUSAS  Y CAMISAS
RENGLONES:
1.7, 6.2, 6.5, 7.2, 7.5, 8.3, 8.9, 8.15, 8.21

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	83- Contenido de Fibra
	%
	70%  Poliéster  
30%  Algodón


	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	84- Masa de Tela
	g/m2
	120 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	85- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 50 (Hilos)                       Trama 24 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	86- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	87- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Teletón







	
TELA GABARDINA VECTORES
RENGLONES:
11.1, 11.2, 11.4, 11.5

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	88- Contenido de Fibra
	%
	95%  Poliéster
5% Algodón


	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	89- Masa de Tela
	g/m2
	200 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	90- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 43(Hilos)                       Trama 20 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	91- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	92- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga





	
TELA PARA CHAMARRA MICROFIBRA CAPITONADA DE ROMBOS
RENGLONES:
6.3, 6.6, 6.10, 6.14, 7.3. 7.6, 7.8, 7.10, 8.6, 8.12, 8.18, 8.24, 18.2, 18.5


	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	93- Contenido de Fibra
	%
	100%  Poliéster


	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	94- Masa de Tela
	g/m2
	235 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	95- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 42(Hilos)                       Trama 27 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	96- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	97- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	 Sarga















	
CAMISA Y BLUSA REMEZA
GABARDINA TENESSEE
RENGLONES:

12.1 Y 12.5



	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	98- Contenido de Fibra
	%
	100% Poliéster
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	99- Masa de Tela
	g/m2
	240 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	100- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 31 (Hilos)                       Trama 26 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	101- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	102- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Sarga













	
FORRO PARA CHAMARRA CAPITONADA DE ROMBOS
RENGLONES:
13.6, 13.12, 16.3, 17.10, 12.4, 12.8


	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	103- Contenido de Fibra
	%
	100%  Poliéster


	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	104- Masa de Tela
	g/m2
	150 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	105- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 42(Hilos)                       Trama 25 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	106- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	107- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Tafetan 












	
TELA OXFORD CAMISAS Y BLUSAS
RENGLONES:
1.1, 1.6, 2.1, 2.6, 2.11, 2.16, 10.1, 10.5

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	60% Algodón
40% Poliéster


	+/- 5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	2- Masa de Tela
	g/m2
	145 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 23 (Hilos)                       Trama 18 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	108- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	109- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Tafetan












	
TIBURON PARA CHAMARRA Y CHALECO
RENGLONES:
10.4, 10.8, 11.7, 11.8, 13.6, 13.12, 16.3, 17.10

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	4- Contenido de Fibra
	%
	100% Poliéster
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	5- Masa de Tela
	g/m2
	180g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	6- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre 15 (Hilos)                      Trama 17 (Pasadas)
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	110- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	111- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Tafetan                                                     





	
SACO ADMINISTRATIVO
RENGLONES:
1.5, 1.10

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	98% Algodón                        2% Elastano
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	2- Masa de Tela
	g/m2
	240 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre  45 hilos       Trama 18 Pasadas
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	112- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	113- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Taleton




	
CHALECO ADMINISTRATIVO HOMBRE
RENGLONES:
1.9

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	55% Acrílico
45% Poliéster
	+/-5%
	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014

	2- Masa de Tela
	g/m2
	310 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Columnas /Mallas
	Columnas 9                          Mallas 11
	+/-2  Columnas                         +/-2 Mallas
	NMX-A-134-INNTEX-2013

	114- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Punto

	115- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Jersey (Afelpado)





	
PANTALON ADMINISTRATIVO MUJER
RENGLONES:
1.11, 1.13

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	96% Poliéster                       4% Elastano
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	2- Masa de Tela
	g/m2
	200 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre  24 hilos        Trama  18 Pasadas
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	116- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada)

	117- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Taleton




	
PANTALON ADMINISTRATIVO HOMBRE
RENGLONES:
1.12

	CONCEPTO
	UNIDAD

	ESPECIFICACIÓN

	TOLERANCIA

	NORMA APLICABLE


	1- Contenido de Fibra
	%
	65% Poliéster                     35% Viscosa
	
	NMX-A-084-INNTEX-2015

	2- Masa de Tela
	g/m2
	200 g/m2
	+/-5%
	NMX-A-3801-INNTEX-2012

	3- Densidad 
	Hilos /cm            Pasadas/cm
	Urdimbre  24 Hilos               Trama  18 Pasadas
	+/-2 Hilos                    +/-2 Pasadas
	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015

	118- Tipo de Tejido 

	TX-P22
	Plano (Calada) 

	119- Tipo de Ligamento 

	TX-P23
	Taleton
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